公司（厂）

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招标邀请书

一、项目名称：Ω静电喷漆线主要化工材料

——油漆

二、招标方式、地址及时间

1、招标方式：公司内部招标

2、招标地址：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号)

3、投标截止日期：2012年10月26日16:00止提交书面文件和电子文件(密封并加盖公章)，交重庆卡福汽车制动转向系统有限公司纪检监察审计部(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号卡福公司办公大楼四楼)。

# 三、投标资格

1、参加报名的投标单位必须具备独立法人资格，注册资金不少于人民币伍拾万元整。

2、投标单位须具有生产经营许可资质(行业规定需要时)。

3、两个以上投标单位的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

四、技术条件及参数

1、产品特点

(1) 产品品种多，形状不同，大小不一。

(2)工件材质：部分钢材，部分铸铁件。

2、工艺流程及技术参数

| 序号 | 工艺名称 | 处理方式 | 输送方式 | 时间（min） | 温度（℃） | 招标货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上件 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 除尘 | 空气 | 运输链 |  |  |  |
| 3 | 静电喷涂 | 喷枪 | 运输链 |  | 常温 | 油漆 |
| 4 | 固化 | 烘箱 | 运输链 | 30 | 80-120 |  |
| 5 | 下件 | 人工 |  |  |  |  |
| 6 | 检验 | 人工 |  |  |  |  |

3、设备配置

Ω静电喷漆线

五、标物的技术质量要求

1、Ω静电喷漆线辅料技术质量要求

(1)Ω静电喷漆线辅料技术质量指标

技术指标按下表所列项目（但不局限于以下项目）由投标方填写补充。

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色及外观 | 符合色板色差范围 | 目测 |
| 2 | 粘度（涂4#杯） |  | GB/T1723-93 |
| 3 | 细度 |  | GB/T1724-79 |
| 4 | 固含量 |  | GB/T1725-79 |
| 5 | 干燥时间 |  | GB/T1728-79 |
| 6 | 遮盖力 |  | GB/T1726-79 |
| 7 | 硬度 |  | GB/T1730-93 |
| 8 | 柔韧性 |  | GB/T1731-93 |
| 9 | 冲击强度 |  | GB/T1732-93 |
| 10 | 附着力 | ≤1 | GB/T1720-79 |
| 11 | 光泽 |  | GB/T1743-79 |
| 12 | 耐水性：20d | 不起泡不脱落无锈蚀允许轻微失光 | GB/T1733-93 |
| 13 | 耐盐雾性:240h | 单边扩蚀不小于2mm | GB/T1771-91 |
|  | 耐盐雾性:500h | 单边扩蚀不小于2mm | GB/T1771-91 |

(2) Ω静电喷漆线辅料油漆技术质量评价，以最终形成的漆膜的质量按相关国家标准进行检测为验收依据。

2、各投标方在投技术标的同时，制作标准试片5张用于试验。

标准试片制作要求如下：

(1) 材料：冷轧钢板；

(2)尺寸规格：150mm×80mm×0.8mm；

(3)前处理：试片进行磷化处理，采用轻量级磷化膜，膜厚1.5～2g/cm2；

(4)漆膜表面质量、外观、厚度达到油漆漆膜技术质量。

六、投标方需准备以下投标资料（原则上只接受生产制造厂家的投标）

1、投标报价表；

2、企业简介相关资料；

3、相关产品质量证明文件；

4、营业执照原件及复印件；

5、税务登记证原件及复印件；

6、组织机构代码证原件及复印件；

7、生产经营许可资质证原件及复印件(行业规定需要时)；

8、授权委托书原件；

9、委托人及受托人身份证原件及复印件；

10、制造厂（公司）的质量认证资料：供应商必须通过ISO9001质量体系及相关质量体系认证。

所有复印件资料须加盖公司鲜章。

七、提供与有关的情况

1、制造厂（公司）不生产而从其他生产厂得到的产品明细表

2、供应商有责任提供所供材料的检查测试报告，主要包括以下条款：被检查、测试的项目、检查测试的手段及方法、检查测试的准备工作、检查测试的时间、地点、检查测试的人员

3、制造厂（公司）应提供该系列产品的制造经历

（1）生产年限

（2）生产能力

（3）该系列产品在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表

（4）制造厂（公司）应提供该系列产品主要的性能参数指标及检测的标准。八、其他

1、各投标方在投标报价同时，预交2000元保证金。经试验验证，如果性能指标，特别是盐雾试验达到≥500h（按GB/T1771-91）,该保证金退回投标方；如果未满性能指标，特别是盐雾试验未达到≥500h，该保证金不退还投标方，用于支付试验费用。

2、报价要分项明确具体，本次招标设有价格上限，报价超过上限的视为废标。

3、凡有两家及以上单位法人是同一人的，只允许其中一家进行投标。

4、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能满足本招标书的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或被视为无效标书。

5、对中标后不按合同要求保证供货的厂商家，招标方保留通报批评、索赔、罚款和停止全部产品的供货资格的行为。

6、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

7、交货地点及付款方式：

交货地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司物流中心库房；

付款方式：三个月滚动，六个月承兑汇票。

8、制造厂（公司）对售后服务技术培训等的承诺要明确说明。

9、制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者否则将追究泄密者的法律责任。

10、中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方

11、联系方式：

(1) 技术商讨联系人：赵志宏  电话：89053710  传真：89053705

(2) 商务洽谈联系人：熊有刚  电话：89053646  传真：89053646

(3) 招投标联系人：张旭      电话：89053623  传真：89053623

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2012年9月25日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招议标的评标标准

招标明细及报价单

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招议标评标标准

我公司本次所有招议标按以下要求评议标书，公平竞争、择优选择。

- 制造厂（公司）的资质信誉度

- 产品的功能符合性——与招标技术要求的符合性

- 综合性价比

- 用户满意度

- 售后服务

2012年9月25日

招标明细及报价单

| 品号 | 名称 | 规格 | 预计年采购量 | 单位 | 报价（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93040501004 | 双组份黑环氧渗透底漆 |  | 5000 | kg |  |  |
| 93040710002 | 固化剂 |  | 1600 | KG |  |  |
| 93040710003 | 黑环氧渗透底漆稀释剂 |  | 8000 | kg |  |  |
| 93040501008 | 双组份黑色哑光环氧渗透底漆 |  | 120 | kg |  |  |
| 93040501005 | 灰双组份环氧渗透底漆 | 301 | 1200 | kg |  |  |
| 930402 | 黑亚光环氧渗透底面合一漆 |  | 100 | KG |  |  |
| 93170701006 | 退漆剂 |  | 600 | KG |  |  |
| 93040201002 | 灰防锈漆 |  | 16 | KG |  |  |
| 93040501007 | 重汽灰双组份环氧底漆 | 303 | 500 | kg |  |  |
| 93040606005 | 丙稀酸聚氨脂面漆 | RAL7032 | 20 | kg |  |  |

报价单位(盖公章)：